## Slide 1
Chart: Tm/T
№2 | 0.2898 | 1.2988 | 1.1873 | 1.5232 | 1.1742 | 1.5884 | 1.7533 | 1.6622 | 1.9631 | 1.8005 | 1.9264 | 1.9267 | 2.0082 | 2.0725 | 2.3264 | 2.504 | 2.9136 | 3.2462 | 3.5747 | 3.1494 | 3.2351 | 2.9205 | 3.012 | 3.0765 | 3.1066 | 3.704 | 2.797 | 3.5653 | 3.0797 | 3.0071 | 3.0954 | 3.0268 | 3.2243 | 3.2671 | 2.8441 | 2.9809 | 2.9742 | 2.7646 | 2.728 | 2.6696 | 2.3338 | 2.2976 | 2.1039 | 1.9743 | 1.7633 | 1.6945 | 1.5711 | 1.3524 | 1.5284 | 1.6473 | 1.1108 | 1.3568 | 1.1326 | 0.92159 | 1.2319
№3 | 0.17621 | 0.89608 | 0.73527 | 1.2218 | 1.2074 | 1.6287 | 1.7719 | 1.6929 | 2.1088 | 1.9912 | 2.0248 | 2.1514 | 1.98 | 2.1113 | 2.3569 | 2.3666 | 2.6858 | 3.0243 | 3.5504 | 3.3927 | 3.6954 | 3.3581 | 3.5351 | 3.3473 | 3.1846 | 3.7663 | 2.7525 | 3.4363 | 3.0329 | 2.9233 | 3.0924 | 2.8743 | 3.1421 | 3.0135 | 2.5564 | 2.658 | 2.513 | 2.0643 | 2.2788 | 1.9111 | 1.662 | 2.0432 | 1.8036 | 1.5688 | 1.8629 | 1.2609 | 1.3494 | 1.0895 | 0.25417 | 1.3432 | 1.2342 | 1.379 | 1.428 | 0.46988
№4 | 0.95222 | 1.005 | 1.2908 | 1.3258 | 1.5803 | 1.5376 | 1.7094 | 1.9789 | 2.0356 | 2.278 | 2.4026 | 2.5289 | 2.7412 | 2.9451 | 2.9973 | 3.1661 | 3.2259 | 3.5491 | 3.3645 | 3.659 | 3.6587 | 3.6141 | 3.5215 | 3.4019 | 3.9612 | 2.8983 | 3.4875 | 2.9481 | 2.7849 | 2.8412 | 2.669 | 2.6531 | 2.4351 | 1.8998 | 1.7415 | 1.9754 | 1.4739 | 0.97695 | 1.3905 | 1.3411 | 1.777 | 0.71245 | 0.82809 | 0.83801 | 0.77024 | 0.68263 | 1.0947 | 0.15745
Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им Н. И. Лобачевского
Физический факультет
Кафедра физического материаловедения
ЭЛЕКТРОИМПУЛЬСНОЕ ПЛАЗМЕННОЕ СПЕКАНИЕ ТВЕРДЫХ СПЛАВОВ С ПОНИЖЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ КОБАЛЬТА
Студент 2 курса аспирантуры Ланцев Е.А.
Аннотация
Изучены особенности электроимпульсного плазменного спекания (ЭИПС) плазмохимических нанопорошков WC-(0.3, 0.6, 1)вес.%Co. Показано, что процесс ЭИПС сверхнизкокобальтовых твердых сплавов можно представить в виде последовательной смены следующих механизмов: перегруппировка частиц при пониженных температурах (Стадия I) → спекание частиц WC-Co за счет диффузионной ползучести кобальта по Коблу, интенсивность которой определяется скоростью зернограничной диффузии (Стадия II) → спекание за счет диффузионной ползучести, скорость которой лимитируется скоростью объемной диффузии в кобальте (Стадия III-1) → спекание частиц карбида вольфрама по межзеренным границам WC/WC в условиях интенсивного роста зерен (Стадия III-2). Получены образцы с высокой плотностью (96.4-98.4%) и высокими механическими свойствами (для сплава WC-0.3%Co: Hv~20.5 ГПа, K1C = 7.1 МПа·м1/2).
Оборудование, материалы, методики эксперимента
В качестве объектов исследования в работе выступили нанопорошки монокарбида вольфрама α-WC, полученные плазмохимическим методом с последующим восстановительным отжигом в водороде при температуре 1050 оС (3 ч) [25-28]. В нанопорошок карбида вольфрама с начальным размером частиц 95 нм методом осаждения из спиртового раствора солей CoCl26H2O добавлялись различные концентрации кобальта: 0.3, 0.6 и 1 вес.% Co [28]. Осаждение солей проводилось в условиях активного перемешивания, при температуре 100 оС. После осаждения полученные нанопорошки WC-Co подвергались восстановительному отжигу в водороде последовательно при температуре 300 oC (1 ч) и 700 оС (3 ч). Отжиг проводился в водородной печи Nabertherm RS 120/750/13.
Экспериментальные результаты
Измерение удельной поверхности порошков (SBET, м2/г) проводилось на анализаторе «Micromeritics TriStar 3000». Определение содержания кислорода и углерода проводилось с помощью анализатора LECO ТС-600. Компактирование образцов диаметром 12 мм и высотой h = 4 мм проводилось методом ЭИПС при помощи установки Dr. Sinter model SPS-625. Образцы спекались в вакууме (2-5 Па) в режиме непрерывного нагрева (Режим I) и в режиме изотермической выдержки (Режим II). Исследования структуры образцов проводилось на растровом электронном микроскопе JEOL JSM-6490 с энергодисперсионным микроанализатором Oxford Instruments INCA 350. Рентгенофазовый анализ (РФА) образцов проводился при помощи дифрактометра Shimadzu XDR-7000S (излучение CuK, скорость сканирования 0.25 о/мин). Плотность образцов () измерена методом гидростатического взвешивания при помощи аналитических лабораторных весов Sartorius CPA 225D. Твердость по Виккерсу (Hv) измерялась с помощью микротвердомера “Struers Duramin-5” (нагрузка 2 кг).
Выводы
1. В процессе ЭИПС нанопорошков WC-(0.3, 0.6, 1)вес.%Co происходит науглероживание поверхности, что приводит к различиям в фазовом составе и физико-механических свойств поверхностного и центрального областей спеченных твердых сплавов. Показано, что в центральной части спеченных образцов сверхнизкокобальтовых твердых сплавов присутствует ~2-4% частиц η-фазы, объемная доля которых незначительно увеличивается с повышением концентрации кобальта. Показано, что в образцах спеченных в режиме изотермической выдержки при температурах 750-850 оС встречаются частицы η-фазы трех модификаций: Co3W9C4 (только в сплаве с 0.3%Co), Co6W6C и Co3W3C (в твердых сплавах с 0.6 и 1%Co).
2. Полученные методом ЭИПС образцы имеют высокую плотность (96.4-98.4% от теоретической величины), мелкозернистую структуру и высокие механические свойства: твердость твердого сплава WC-0.3%Co составляет ~20.5 ГПа, а величина коэффициента трещиностойкости по Палмквисту – K1C = 7.1 МПа·м1/2. Полученный результат свидетельствует, по нашему мнению, об эффективности совместного использования технологии ЭИПС и химико-металлургического метода нанесения ультратонких слоев металлической фазы на поверхность синтезированных наночастиц карбида вольфрама.
3. Процесс высокоскоростного спекания ультрамелкозернистых сверхнизкокобальтовых твердых сплавов можно последовательно представить в виде последовательной смены следующих механизмов: перегруппировка частиц при пониженных температурах (Стадия I) → спекание частиц WC-Co за счет диффузионной ползучести кобальта по Коблу, интенсивность которой определяется скоростью зернограничной диффузии (Стадия II) → спекание за счет диффузионной ползучести, скорость которой лимитируется скоростью объемной диффузии в кобальте (Стадия III-1) → спекание частиц карбида вольфрама по межзеренным границам WC/WC в условиях интенсивного роста зерен (Стадия III-2).
Зависимость усадки L (a) и скорости усадки S (б) от температуры нагрева T во время ЭИПС порошков №1-4.
Зависимости ln(Tε/T)–Tm/T для нанопорошков №1-4.
Модель Янга-Катлера. Стадия Ⅰ – Ⅱ.
Модель диффузионного растворения пор. Стадия Ⅲ.
(T) =
РЭМ центральных слоев спеченных образцов: (а) - №1; (б) - №2; (в) - №3; (г) - №4.
(б)
(г)
(а)
(в)
Зависимость относительной плотности в двойных логарифмических координатах от гомологической температуры для всех спеченных керамик.
Видно, что зависимости имеют двухстадийный характер, причем энергия активации на Стадии III-1 (Qs3(1) = 15-20 kTm) оказывается заметно больше, чем энергия активации спекания на финальной стадии (Стадия III-2), на которой наблюдается достаточно заметное снижение энергии активации ЭИПС до Qs3(2) ~ 6-8 kTm. С увеличением содержания кобальта от 0.3 до 1 вес.% энергия активации спекания на Стадии III-1 монотонно снижается от 20 kTm до 15 kTm. Отметим, что значения энергии активации на Стадии III-1 (Qs3(1) = 15-20 kTm ~ 225-300 кДж/моль при Tm(Co) = 1773 K) оказываются достаточно близки к энергии активации диффузионной ползучести, скорость которой лимитируется скоростью объемной диффузии (~ 273 кДж/моль).
Обобщение результатов исследований показывает, что структура и свойства поверхностного и центрального слоев спеченных образцов отличаются. В частности, в центральной части наблюдается заметная объемная доля вытянутых зерен, средний размер которых зависит, в первую очередь, от содержания доли кобальта (рис. 6). Объемная доля аномально крупных зерен в центральной части образца оказывается заметно больше, чем в поверхностном слое.
Номер порошка |  |  |  | №1 | №2 | №3 | №4
Характеристики порошков |  |  |  |  |  |  | 
Начальный размер частиц α-WC (R0), нм |  |  |  | ~95 |  |  | 
РФА порошков, % |  | α-WC |  | 100 | 99.7 | 99.4 | 99
 |  | α-Co / β-Co |  | - | 0.3 | 0.6 | 1
Количество кислорода (масс. %) |  |  |  | 0.30 ± 0.01 | 0.514±0.006 | 0.475±0.004 | 0.469±0.004
Количество углерода (масс.%) |  |  |  | 6.31 ± 0.1 | 6.18 ± 0.03 | 6.18± 0.04 | 6.10 ± 0.03
Характеристики спеченных материалов |  |  |  |  |  |  | 
Температура спекания Ts, оС |  |  |  | 1550 | 1300 | 1300 | 1250
Плотность абсолютная, г/см3 |  |  |  | 15.642 | 15.351 | 15.226 | 15.191
Плотность относительная, % |  |  |  | 99.19 | 97.59 | 97 | 97.07
Результаты РФА керамик, % | Поверхностный слой |  | α-WC | 96 | >99.5 | >99.5 | >99.5
 |  |  | W2C | 4 | - | - | -
 |  |  | -фаза | - | <0.5 | <0.5 | <0.5
 | Центральный слой |  | α-WC | 96.6 | 98.4 | 97.1 | 96.4
 |  |  | W2C | 3.4 | - | - | -
 |  |  | -фаза | - | 1.6 | 2.9 | 3.6
Hv, ГПа | Поверхностный слой |  |  | 28.8 | 20.5 | 11.4 | 15.4
 | Центральный слой |  |  | 29.2 | 20.3 | 11.5 | 15.1
K1c, МПа·м1/2 | Поверхностный слой |  |  | 4.8 | 7.1 | (1) | 8.2
 | Центральный слой |  |  | 5.3 | (1) | (1) | (1)
mQs2 при m = 1/3, kTm (кДж/моль) |  |  |  | 9 (235)(3) | 11 (144)(2) | 10 (131)(2) | 9 (117)(2)
Qs3(1), kTm (кДж/моль) (2) |  |  |  | 14 (365) | 20 (261) | 18 (235) | 15.5 (203)
III-2 Qs3(2), kTm (кДж/моль) (3) |  |  |  | 7 (182) | 8 (209) | 7 (182) | 6 (157)
Chart: T, ℃
| 603.41806639999947 | 618.21984860000055 | 638.49497060000215 | 659.15169679999747 | 679.90051259999996 | 701.09667979999949 | 722.10861819999946 | 743.00218499999949 | 764.1062623999976 | 784.96033940000007 | 805.89338380000004 | 826.62907719999998 | 847.36474599999997 | 868.11362340000017 | 888.79665520000015 | 909.79549560000055 | 930.51805400000012 | 951.25377200000275 | 972.02896699999997 | 992.94887679999988 | 1014.000354 | 1034.5387208 | 1055.2350096000011 | 1075.9312746000001 | 1096.7065186000011 | 1117.6922359999942 | 1138.3885252 | 1159.4400390000001 | 1180.4257812000051 | 1200.6484619999999 | 1222.7262938000001 | 1243.5146484000002 | 1264.1846923999942 | 1284.8809814000001 | 1305.4720946000002 | 1326.1289552000001 | 1346.864795 | 1367.6137694000001 | 1388.62583 | 1409.7301270000003 | 1430.8870119999999 | 1451.7017825999999 | 1472.6613279999947 | 1493.7656004000044 | 1514.6067381999999 | 1535.7768066000001
№1 | 0.026052 | 0.058154 | 0.069075 | 0.11105 | 0.14789 | 0.19131 | 0.22617 | 0.26617 | 0.30669 | 0.35169 | 0.41419 | 0.5051 | 0.59668 | 0.6897 | 0.83061 | 0.96271 | 1.0936 | 1.2203 | 1.362 | 1.5508 | 1.7811 | 2.0359 | 2.3137 | 2.5971 | 2.8695 | 3.1423 | 3.3911 | 3.627 | 3.846 | 4.044 | 4.2579 | 4.4516 | 4.6521 | 4.8638 | 5.0759 | 5.307 | 5.5494 | 5.8163 | 6.1124 | 6.4097 | 6.6208 | 6.7362 | 6.8128 | 6.8693 | 6.9198 | 6.9685
№2 | 0.61694 | 0.6943 | 0.70365 | 0.75641 | 0.8393 | 0.93771 | 1.0515 | 1.1807 | 1.3143 | 1.4493 | 1.5928 | 1.762 | 2.0124 | 2.4509 | 2.9676 | 3.3785 | 3.7434 | 4.1218 | 4.5004 | 4.8751 | 5.2358 | 5.5681 | 5.8783 | 6.1805 | 6.4715 | 6.7347 | 6.957 | 7.1348 | 7.2583 | 7.3587 | 7.4369 | 7.503 | 7.5534 | 7.6051 | 7.6441
№3 | 0.52787 | 0.60865 | 0.61733 | 0.65536 | 0.72536 | 0.80575 | 0.91469 | 1.0563 | 1.2095 | 1.3686 | 1.5266 | 1.6966 | 1.9207 | 2.277 | 2.8284 | 3.4588 | 4.0335 | 4.5085 | 4.8996 | 5.2446 | 5.5798 | 5.8935 | 6.1635 | 6.4039 | 6.6157 | 6.7739 | 6.9 | 7.0057 | 7.1 | 7.1798 | 7.246 | 7.2957 | 7.3374 | 7.3777 | 7.4137
№4 | 0.36261 | 0.44405 | 0.45576 | 0.49839 | 0.57129 | 0.65102 | 0.75101 | 0.8739 | 1.0281 | 1.2186 | 1.4644 | 1.7831 | 2.1767 | 2.6493 | 3.2018 | 3.8552 | 4.5229 | 5.0934 | 5.5696 | 5.9459 | 6.2486 | 6.5022 | 6.6881 | 6.8208 | 6.9195 | 7.0033 | 7.0782 | 7.1464 | 7.2082 | 7.2582 | 7.2985 | 7.3377
Chart: T, ℃
| 701.09667979999949 | 722.10861819999946 | 743.00218499999949 | 764.1062623999976 | 784.96033940000007 | 805.89338380000004 | 826.62907719999998 | 847.36474599999997 | 868.11362340000017 | 888.79665520000015 | 909.79549560000055 | 930.51805400000012 | 951.25377200000275 | 972.02896699999997 | 992.94887679999988 | 1014.000354 | 1034.5387208 | 1055.2350096000011 | 1075.9312746000001 | 1096.7065186000011 | 1117.6922359999942 | 1138.3885252 | 1159.4400390000001 | 1180.4257812000051 | 1200.6484619999999 | 1222.7262938000001 | 1243.5146484000002 | 1264.1846923999942 | 1284.8809814000001 | 1305.4720946000002 | 1326.1289552000001 | 1346.864795 | 1367.6137694000001 | 1388.62583 | 1409.7301270000003 | 1430.8870119999999 | 1451.7017825999999 | 1472.6613279999947 | 1493.7656004000044 | 1514.6067381999999 | 1535.7768066000001
№1 | 0.0018683 | 0.001342 | 0.0017104 | 0.0014473 | 0.0021052 | 0.0030788 | 0.003605 | 0.0037104 | 0.004526 | 0.0056839 | 0.0049734 | 0.005526 | 0.0049997 | 0.006026 | 0.0080522 | 0.010157 | 0.010368 | 0.011184 | 0.011473 | 0.010815 | 0.010578 | 0.0097364 | 0.008868 | 0.0085522 | 0.008026 | 0.0080522 | 0.007947 | 0.0081574 | 0.0085259 | 0.0091837 | 0.0089207 | 0.010394 | 0.010684 | 0.013105 | 0.010815 | 0.006526 | 0.0036577 | 0.0027366 | 0.0019473 | 0.0019472 | 0.0016578
№2 | 0.0045524 | 0.0047629 | 0.0051576 | 0.0051576 | 0.0054997 | 0.0059471 | 0.0074733 | 0.012315 | 0.020973 | 0.019104 | 0.014894 | 0.014289 | 0.015736 | 0.01492 | 0.015315 | 0.014236 | 0.012789 | 0.011789 | 0.011947 | 0.011447 | 0.0098417 | 0.0083681 | 0.0060524 | 0.0047892 | 0.0035262 | 0.0027367 | 0.0024999 | 0.001921 | 0.0020525 | 0.0014473 | 0.0011839
№3 | 0.0037893 | 0.0049734 | 0.0058681 | 0.0063154 | 0.0062628 | 0.0063944 | 0.0069996 | 0.010315 | 0.018025 | 0.023288 | 0.024762 | 0.022131 | 0.017789 | 0.014578 | 0.013578 | 0.013315 | 0.011815 | 0.010184 | 0.0095521 | 0.0075523 | 0.005184 | 0.0049471 | 0.0042104 | 0.0033683 | 0.0030788 | 0.0023156 | 0.0018421 | 0.0017893 | 0.0015788 | 0.001 | 0.0003947
№4 | 0.0034209 | 0.0043156 | 0.0051839 | 0.0068418 | 0.0084732 | 0.010763 | 0.013947 | 0.01692 | 0.020157 | 0.023525 | 0.027893 | 0.024762 | 0.021578 | 0.017368 | 0.013842 | 0.011368 | 0.0093154 | 0.0058156 | 0.0048418 | 0.0039471 | 0.0027368 | 0.0031051 | 0.0029999 | 0.0024209 | 0.0013684 | 0.0014999 | 0.0016315 | 0.0013595
Chart: Tm/T
| 1.2040190453355859 | 1.1912322243404885 | 1.1804016614228603 | 1.1699018876349745 | 1.1584179588687658 | 1.1483493688451702 | 1.1375473181764153 | 1.1271821851838502
№2 | -1.4299 | -1.0974 | -0.82393 | -0.59534 | -0.38952 | -0.2136 | -0.046296 | 0.090027
№2 | 0.22122 | 0.33099 | 0.41474 | 0.50385 | 0.57359 | 0.6478 | 0.70828 | 0.77133 | 0.82991 | 0.87567 | 0.94229 | 0.99964 | 1.0555 | 1.1198
№3 | -1.4641 | -1.0994 | -0.82345 | -0.60785 | -0.42607 | -0.26667 | -0.11123 | 0.0038094
№3 | 0.12233 | 0.20391 | 0.29186 | 0.36807 | 0.43178 | 0.50696 | 0.57698 | 0.63249 | 0.70276 | 0.7562 | 0.79745 | 0.85652 | 0.88778 | 0.94199 | 0.98744 | 1.0367 | 1.0934
№4 | -1.1708 | -0.82431 | -0.56052 | -0.35948 | -0.18252 | -0.029741 | 0.098368 | 0.19263
№4 | 0.27892 | 0.35007 | 0.41143 | 0.47106 | 0.53433 | 0.58793 | 0.64131 | 0.69145 | 0.7516 | 0.81196 | 0.85326 | 0.89929 | 0.94752 | 0.98749 | 1.046 | 1.0876