Высокопрочные криокатанные листы из термоупрочняемых алюминиевых сплавов.

На основе изучения потенциала обработки сплава Д16, включавшей криогенную прокатку до степени деформации e~4, реализованы структурные состояния, обеспечившие его уникальную прочность, а также уникальное сочетание прочности, пластичности и трещиностойкости. Такой результат достигается формированием псевдокомпозитной наноструктурированной (нано- ячеисто/cуб/зеренной) матрицы, упрочненной вторичными нанодисперсными фазами различной морфологии и природы.

Микроструктура алюминиевого сплава Д16, подвергнутого криогенной прокатке.

Механизмы формирования УМЗ и НС структур в алюминиевых и магниевых сплавах при ИПД.

Проанализированы механизмы структурообразования в широком спектре алюминиевых и магниевых термически упрочняемых и неупрочняемых сплавов в процессе большой пластической деформации угловым прессованием, всесторонней ковкой, кручением под высоким давлением и изотермической прокаткой в широком температурном диапазоне. Установлено, что основными механизмами структурирования являются фрагментация и непрерывная рекристаллизация. Для алюминия и его сплавов показано, что новые высокоугловые границы формируются в результате разворота нанометрических областей, образованных дислокационными скоплениями высокой плотности. В магнии и его сплавах измельчения зерен происходит по двум механизмам, один из которых контролируется двойникованием, а другой - дислокационным скольжением.

Эксплуатационные свойства УМЗ и НС алюминиевых и магниевых сплавов. Проведен анализ широкого спектра механических и коррозионных свойств при комнатной температуре сплавов, подвергнутых различным видам и сочетания методов ИПД и термообработки. Показано, что обработки с ИПД эффективны для термически неупрочняемых и упрочняемых сплавов и могут обеспечить в них уникальный баланс параметров конструкционной прочности, например, прочности, пластичности и вязкости при комнатной температуре. Низко- и среднеллегированным низкопрочным сплавам можно придать уникальную прочность (вплоть до 550-600 MПа), свойственную сложнолегированным высокопрочным сплавам. А прочность последних может достигать рекордных величин (900-1000 МПа) в случае совмещения эффектов их наноструктурного и дисперсионного упрочнения.

| Состояние | σ0,2, МПа | σВ, МПа | δ, % | HV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Закалка | 990±40 | 1030±35 | 2±0,5 | 262±9 |
| Старение 1 ч | 730±35 | 780±35 | 7,0±2,0 | 229±14 |
| Старение 2 ч | 765±25 | 810±35 | 7,2±2,0 | 231±12 |
| Старение 5 ч | 745±25 | 800±25 | 7,6±2,1 | 237±13 |
| Старение 10 ч | 750±40 | 795±40 | 7,4±2,0 | 227±15 |

Сверхпластичность УМЗ и НС алюминиевых сплавов.

Алюминиевый сплав 1570С с равновесной и однородной УМЗ структурой показал уникальные параметры сверхпластичности (удлинения до 4100% при скоростях деформации 10-2-10-1 с-1) для промышленных алюминиевых сплавов.

Однако, удлинения до 2000% при меньших скоростях сплав также демонстрирует с исходной частично рекристаллизованной структурой (с объемной долей мелких зерен с размером 1-2 мкм даже всего 30%) и с УМЗ нагартованной неравновесной структурой.

Кристаллографическая текстура и анизотропия статической прочности магниевых сплавов.

Для сплава МА14 показано, что всесторонняя изотермической ковка с поэтапным понижением температуры в интервале 400-200оС, формирует в массивных заготовках однородную мелкозернистую структуру с размером зерна 2-4 мкм, равномерным распределением избыточных фаз, аксиальной текстурой и изотропными параметрами статической прочности при комнатной температуре.

При последующей прокатке при 200°С в сплаве формировалась УМЗ структура с размером зерна 0,9 мкм, текстурой прокатки и преимущественно ориентированными продуктами распада магниевого твердого  раствора, приводившими к наблюдению анизотропии прочности сплава при растяжении при комнатной температуре. При этом «прямой» вклад текстуры в анизотропию возрастал со степенью деформации, но не превышал 50%.

# Text boxes

50 нм

200 нм

2 мкм

2 мкм

криопрокатка e~0,9

криопрокатка e~3,5

200 нм

Микроструктура сплава 1570 после РКУП+ХП (ECAP+СR)  и отжига при температуре 450°С

(интенсивный рост зерна, зона захвата)

Микроструктура сплава 1570 после РКУП+ИП (ECAP+WR)  и отжига при температуре 450°С

(стабильная структура, зона захвата)

Зависимость удлинений до разрушения сплава 1570 от температуры  прокатки и испытаний на растяжение

10 μm

10 μm

ВИК

ВИК+ИП

Микроструктура сплава МА14 После ВИК и последующей прокатки при температуре 200°С

Без прокатки

После прокатки

с е=1.6